## Slide 1
CHANGE OF HIGH GRADIENT PERFORMANCE
DUE TO HEAVY DAMPING GEOMETRY
肥後寿泰,松本修二、横山和枝、福田茂樹,
東保男, 高富俊和、上野健治、
KEK

## Slide 2
要旨
TeV以上の高エネルギーリニアコライダーに必要な100MV/m級の高加速勾配を目指す基礎技術研究として、20㎝進行波型加速管に対する高電界試験を行っている。
昨年はダンピング構造無しの加速管で100MV/m運転が実現されてたことを報告した。その後、同一加速パラメータで、強減衰構造を有する加速管の試験を行い、比較を行ったので今回の報告とする。
試験加速管の製作は、KEKによるセルの製作、SLACによる化学研磨、水素ロウ付け、真空ベーキングにより行った。
2台ペアで同時に製作し、一台づつKEKのNextefとSLACのNLCTAで試験する。
ここではSLACの結果を参考にしつつ、主にKEKの試験結果に基づいて報告、議論する。

## Slide 3: 加速管パラメータ Unloaded 100MV/m T18 テスト済 テスト中 TD18 Un-damped Heavily damped
P (MW), Es (MV/m), Ea (MV/m), DT(C), Sc*50 (MW/mm2)
Iris number
P
Ea
Sc
Es
DT
T18 unloaded
100MV/m
P (MW), Es (MV/m), Ea (MV/m), DT(C), Sc*50 (MW/mm2)
Iris number
P
Ea
Sc
Es
DT
TD18 unloaded
100MV/m

## Slide 4: テストフロー
Design for CLIC (CERN)
Fabrication of parts (KEK)
Bonding (SLAC)
CP (SLAC)
VAC bake (SLAC)
High power test (NLCTA-SLAC)
High power test (Nextef-KEK)
Two structures are made and treated as the twin for the evaluation.

## Slide 5: Processing whole history
Damped
Undamped

## Slide 6
暗電流の比較 及び 変遷とβ×Es
T18_Disk
TD18_Disk
Eacc for peak dark current of 10 mA
90MV/m 70MV/m 漸増

## Slide 7: 放電頻度の比較 及び 変遷
比較Damped
Undamped
変遷
幅依存性
変遷長期
T18 Eacc依存性
TD18 Eacc依存性

## Slide 8
TD18_Disk_#2
特異な真空圧力特性 ミリング＋旋盤加工構造
・強減衰構造で顕著
・数MW～１０MW 程度で必ずベース圧力の悪化がある
・１時間程度でもRFオフ、又は長期に高電界で運転後、パワーを下げた場合に生ずる
・再現性がある
・マルチパクタリング？
マルチパクター
ミリング＋ターニング
今回Light etching
表面磁場増大
これらが関連して、緩慢はプロセシング、真空特性悪い、放電頻度多い？？
今後の課題と認識している。